平成16年10月28日

各   位

広　報　部

酸化チタン光触媒仕様で汚れにくく、耐久性のある

ポリカーボネート樹脂板「クリーンカーボ」新発売

タキロン株式会社(大阪市中央区 森下誠二社長)は、東陶機器株式会社(福岡県北九州市 木瀬照雄社長)と光触媒ライセンス契約を結び、日本曹達株式会社（東京都千代田区 井上克信社長）と共同で、ポリカーボネート樹脂板に酸化チタン光触媒表面処理を施した防汚耐候透明板｢クリーンカーボ｣を開発、11月１日より販売を開始します。

光触媒は、太陽光線が当たる事で活性化し、有機物分解機能(汚れの付着力を低下させる機能)と超親水機能(雨水による汚れの洗い流し効果を高める機能)によるセルフクリーニング効果を発揮する機能を持ち、従来はガラスやタイル等の無機系材料への適用が中心で、プラスチック等の有機系材料では、基材自体の物性への影響や光触媒機能の持続性の問題等で、実用化が困難とされてきました。

タキロンでは、ポリカーボネート樹脂板本来の特性である耐熱性、耐衝撃性、透明性を損なうことなく光触媒機能を発現させることに成功し、その耐候性についてもサンシャインウェザオメーターによる耐候促進試験で約四千時間(通常の屋外使用十年間に相当)を保有しています。

清掃の難しい渡り廊下やバス停の屋根、歩道橋の腰板等の建築・景観用途のほか、屋外使用の特殊車両部材等の産業用途に向け、両面に防汚処理を施したガラス色と、更に熱線吸収機能を複合化させたブラウンスモーク色(片面防汚処理)の二グレードを、お客様の希望サイズにカットして販売を開始します。

メーカー希望設計価格は、ガラス色両面防汚処理品は、板厚３㎜で16,000円/㎡・板厚５mmで26,000円/㎡。ブラウンスモーク熱線吸収片面防汚処理品は、板厚３mmで18,700円/㎡で、一般品の約三割程度のアップとなります。

販売目標は初年度一億円、三年後五億円を計画し、生産は揖保川事業所(兵庫県 揖保川町)で行います。

この件に関するお問い合せは下記にお願いいたします。

＜問合せ先＞ タキロン株式会社  広報部  峯 勝朗

電話(06)6267-2690　 FAX(06)6267-2654

セルフクリーニング性の原理は？

タキロン｢クリーンカーボ｣の表面に処理されている光触媒の特性として、

太陽光線(紫外線)が当たる事により次の性能が発現し、表面に付着した汚

れを自然に除去(セルフクリーニング)します。

| 太陽光線（紫外線）が当たる事により光触媒の 強い酸化力が発現し、油汚れ等の有機物が水と 二酸化炭素に分解されます。 | 太陽光線（紫外線）が当たる事により、強い酸化力 に加え、表面が超親水性になり砂塵等の無機物及び 有機物を基材表面から洗い流します。 |
| --- | --- |

有機物分解性能とは？

当社試験で光触媒処理品を色素(有機物)水溶液に含浸した後、紫外線を20

時間照射し、色素(有機物)の分解状態を確認したところ、色差の変化率は

100％から20％に低下。色素の付着が顕著に改善され、すぐれた有機物分

解性能が確認できました。

超親水性とは？

物質がどの程度水をはじくかは、水滴と物質表面の接触角によって表すこ

とができます。この水との接触角が小さい(水となじみやすい)ほど親水性

が強く、特に接触角が10度以下の非常に高い親水性の表面が『超親水性』

と言われています。

当社試験で、光触媒処理品に紫外線を50時間照射したものと未処理品の両

方に水滴を滴下した場合の接触角度は、未処理品が約80度に対し、光触媒

処理品は約５度以下と高い親水性が確認できました。

# Text boxes

有機物

基材

①強力な酸化力の発現

紫外線

光触媒処理層

光

→ＣＯ２＋Ｈ２Ｏ

無機物

雨 水

有機物

②超親水性の発現

光触媒処理層

基材