平成17年12月21日

各   位

広　報　部

高機能（静電気防止機能やノンハロゲン難燃）の産業用プラスチックネットを開発

タキロン株式会社(大阪市中央区　森下誠二社長)は、産業分野向けに二種類の高機能プラスチックネット「トリカルネット」を開発、12月1日より発売を開始しました。

トリカルネットは編んでいない網として、様々な用途に使用されていますが、近年産業分野（水処理用接触材、フィルター材料、保護カバーやスペーサーなど）で、網目寸法の自由度が高いことや、各種プラスチックで成形が可能なことから、用途開発が進んできました。

この度、ユーザーからの機能付与に対する要望にお答えして、「トリカル制電ネット」「トリカル　ノンハロゲン難燃ネット」の二種類の高機能トリカルネットを開発いたしました。

トリカル制電ネット

トリカル制電ネットは、静電気によるホコリやチリの付着、静電気の発生による障害を防止する、優れた静電気防止機能を有するプラスチックネットです。

柔軟性に優れた低密度ポリエチレン製と軽量且つ強度に優れたポリプロピレン製の二材質のネットの成形が可能です。それぞれの材質ごとに、網目は、約5mmと10mmの二品種を用意していますが、お客様のご要望にあわせた網目の大きさの成形も可能です。

ネットをプレス成形し測定した表面抵抗率は106Ω程度の制電域を保持しています。

半導体製造装置や関連機器を始め、電子・電気部品の組み立て、物流など幅広い分野で使用されます。網目状でありエアーシャワー等にも対応する通気性や、緩衝効果もあり、電気部品の搬送用ラックや電子部品の輸送用トレーとして最適です。

トリカル　ノンハロゲン難燃ネット

トリカル　ノンハロゲン難燃ネットは無機系難燃剤の添加により、ハロゲン系の難燃剤を使用しないでUL-94　V-0相当（自己消火性：プレス成形体で測定）の難燃性を達成いたしました。

トリカル　ノンハロゲン難燃ネットは、焼却時にハロゲンを起因とする有害物質を発生しませんので安心してお使いいただけます。

網目は、約4mmと10mmの二品種を用意していますが、お客様のご要望にあわせた網目の大きさの成形も可能です。電気設備の保護カバーや機械カバーなどに最適です。

トリカルネットの生産は、滋賀県東近江市の八日市工場で行います。

今後は工業用樹脂板(タキロンプレート)と合わせて、市場開発と用途拡大を図り、二品種の高機能トリカルネットで3年後1億円の販売を見込んでいます。

[製品仕様　及びメーカー希望設計価格]

トリカル制電ネット

商品名：トリカル制電ネット

発売日：2005年12月1日

●用途

半導体製造装置及び関連機器をはじめ、電子・電気・物流など巾広い分野での、静電気対策を要望される部材に適しています。

ラック棚や電子部品搬送用クッション材への使用など

●特長

優れた帯電防止機能

・表面抵抗率※１が106Ω程度と導電域～帯電防止域をカバーします。

・減衰時間は0.1秒以下（10000V）※２

- １：プレス成形体にて測定。（ASTM　D257準拠）

※２：スタチックオネストメーターにて測定。

（注：表面抵抗率は、プレス成形体での測定値です。実際のネットは網目形状・厚み・測定方法等により変動します。）

通気性に優れた網目形状

・開孔率が約６０％と通気性に優れ、囲んでも熱がこもりにくく、またエアーシャワー等に対しても効率的です。

初期特性の持続性に優れています。

・練り込みタイプの帯電防止材料を使用しており、加工（切断・曲げ・融着）や磨耗時にも初期の優れた電気特性を維持します。

耐薬品性に優れています。

・ポリオレフィンを主原料としているので、酸やアルカリにおかされ難く性能を持続します。

軽量です。

・ステンレスメッシュ等に比べ軽量です。（比重約１／８）

●仕様

（注：下表の表面抵抗率は、プレス成形体での測定値です。成形されたネットは、網目の大きさ・厚み・測定方法等によって変動しますので使用時の目安としてください）

・この表に記載した数値は、基準値であり、保証値ではありません。条件により多少の変動がありますので、目安としてご利用ください。

・網目の大きさ(ピッチ)は、糸の芯～芯間隔です。

・上の表以外の長さ、網目の大きさについてはご相談ください。

※１：プレス成形体にて測定。（ASTM　D257準拠）

トリカル　ノンハロゲン難燃プラスチックネット

商品名：トリカル ノンハロゲン難燃ネット

発売日：2005年12月1日

●用途

電気設備の保護カバーや機械カバーなどに最適です。

●特長

優れた難燃機能

・難燃基準：UL-94  V-0 相当※１（自己消火性）の難燃性を実現しました。

※１：プレス成形体にて試験。

（注：難燃性評価は、プレス成形体での測定値です。実際のネットは網目形状・厚み・測定方法等により変動します。）

初期特性の持続性に優れています。

・ハロゲン元素を含まない練り込みタイプの難燃材料を使用しており、加工（切断・曲げ・融着）や磨耗時にも初期の優れた難燃特性を維持します。

環境に優しい。

・ネット材質もポリオレフィン樹脂を使用していますので、燃やしても有害物質が発生しにくく、環境にやさしい商品です。

●仕様

（注：下表の難燃性評価は、プレス成形体での測定値です。成形されたネットは、網目の大きさ・厚み・測定方法等によって変動しますので使用時の目安としてください）

・この表に記載した数値は、基準値であり、保証値ではありません。条件により多少の変動がありますので、目安としてご利用ください。

・網目の大きさ(ピッチ)は、糸の芯～芯間隔です。

・上の表以外の長さ、網目の大きさについてはご相談ください。

[メーカー希望設計価格]：材料のみ、消費税が含まれていません。

トリカル制電ネットの設計価格は、網目の大きさ（糸の芯～芯間隔）が4mm×5mm、ポリエチレン製のネットで1m2当たり1400円。ポリプロピレン製のネットで1m2当たり1900円。

トリカル ノンハロゲン難燃プラスチックネットの設計価格は、網目の大きさ（糸の芯～芯間隔）が3.5mm×4mmのネットで1m2当たり4000円。

[売上目標]：

機能材ネット事業を強化し、3年後に二品種のネットを合わせて、年間1億円の売り上げを見込んでいます。

[製造拠点]：

八日市工場 (滋賀県東近江市) で行ないます。

＜添付資料＞

- 製品写真

以　上

この件に関するお問い合せは下記にお願いいたします。

＜問合せ先＞ タキロン株式会社  広報部  峯 勝朗

電話(06)6267-2690　 FAX(06)6267-2654